| ЗАРЕМ | РОССИЯ, 385001, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 362. Отдел маркетинга: Тел./факс (8772) 54-59-66, 54-95-71, 54-33-35, 57-04-83, 54-16-62 Internet: http://www.zarem.ru; E-mail: zarem@zarem.ru |
| --- | --- |

Для смазывания редукторов и мотор-редукторов рекомендуется применять следующие виды масел отечественного и зарубежного производства.

| Марка масла | ГОСТ, ТУ | Температура окружающей среды, t, 0C |
| --- | --- | --- |
| Для картерной смазки |
| ИРП-40 | ТУ 38-101451-78 | -10 … +50 |
| ИРП-75 | ----- // ----- | -10 … +50 |
| ИРП-150 | ----- // ----- | -20 … +50 |
| ИСП-40 | ТУ38-101293-78 | -10 … +50 |
| ИСП-65 | ----- // ----- | -10 … +50 |
| ИСП-110 | ----- // ----- | -10 … +50 |
| ИТП-200 | ТУ 38-101292-78 | -10 … +50 |
| ИТП-300 | ----- // ----- | -10 … +50 |
| ТСп-10 | ГОСТ 23659-79 | -40 … +25 |
| ТАП-15В | ГОСТ 23652-79 | -20 … +50 |
| Тракторное АК-15 | ТУ 38.001.280-76 | -20 … +50 |
| Авиационное МС-20; МК-22; МС-20С | ГОСТ 21743-76 | 0 … +50 |
| Индустриальное И-40А | ГОСТ 20799-88 | -15 … +45 |
| Индустриальное И-50А | ----- // ----- | -20 … +50 |
| Цилиндровое 38 | ГОСТ 6411-76 | -15 … +50 |
| Цилиндровое 52 | ----- // ----- | 0 … +50 |
| Масла для промышленного оборудования (зимнее) |  | -20 … +40 |
| Масла для промышленного оборудования (летнее) | ----- // ----- | -5 … +50 |
| Трансмиссионные масла вязкостью 15/20 сСт при 100 0С | ТУ38-101529-75 | -20 … +40 |
| ТНК Редуктор CLP 100 | DIN 51517 CLP | -20 … +25 |
| ТНК Редуктор CLP 150 | DIN 51517 CLP | -15 … +40 |
| Для струйной смазки |
| Индустриальное И-50А или И-70А | ГОСТ 20799-88 | -20 … +45 |
| Смазочные материалы зарубежного производства |
| Для картерной смазки |
| Fuchs Renolin CLP 220 (для Aw m/x = 450 ... 500 мм) | DIN 51517 CLP | -15 … +45 |
| Fuchs Renolin CLP 220 (для Aw m/x = 450 ... 500 мм) | DIN 51517 CLP | -10 … +45 |
| Shell Omala 100 | DIN 51517 CLP | -20 … +25 |
| Shell Omala 150 | DIN 51517 CLP | -15 … +40 |
| Shell Omala HD 150 (синтетическое) |  | -45 … +45 |
| Shell Omala HD 220 (синтетическое) | DIN 51517 CLP | -40 … +50 |
| Для струйной смазки |
| Shell Omala 100 | DIN 51517 CLP | -20 … +25 |
| Shell Omala 150 | DIN 51517 CLP | -15 … +40 |
| Shell Omala HD 150 (синтетическое) | DIN 51517 CLP | -45 … +45 |
| Fuchs Renolin CLP 100 | DIN 51517 CLP | -20 ... +25 |